




Инструкция по монтажу ПЭТ профлиста сс10

ВАЖНО!
Хранение профилированных листов:
Не допускается хранение 2х и более листов в пачке под прямыми солнечными лучами. В противном случае (даже через глухие цвета) луч солнца проходит через верхние 2-3 листа в пачке, разогревает нижние 4-5 листов и внутри пачки возникает микро-парниковый эффект с высокой внутренней температурой. Поэтому даже во время монтажа не храните листы в пачке под солнечными лучами - либо в помещении, либо накройте плотным материалом, не пропускающим солнечные лучи (например, брезентом, баннером и т.п.)

1. Основы монтажа профилированного ПЭТ-листа.

При устройстве покрытия крыш и навесов из ПЭТ-листа необходимо учесть:
· Для противодействия ветровым нагрузкам рекомендуется крепить лист согласно п.5 данной инструкции.
· Для того чтобы лист выдержал снеговую нагрузку, рекомендуется подготовить обрешётку с ячейками не более чем 400*400 и углом наклона не мене 25 градусов. Края листов по их длинной и короткой сторонах должны располагаться на несущих опорах каркаса. Максимально допустимый выпуск по короткой стороне не более 2-3см.
· Располагать лист только на проветриваемых кровлях, конструкциях без пароизоляций и прочих прокладочных кровельных материалов.
· Проводить крепление согласно п. 2 данной инструкции.
· Максимально допустимый радиус изгиба вдоль ребра жесткости 2м.
· По длинной стороне листа ширина нахлеста обусловлена шириной волны и составляет 10см.
· По короткой стороне нахлест от 10-15 см (в зависимости от угла наклона крыши).
· Не допускается покрытие крыш и навесов глухими цветами шоколад и графит
· Данные цвета максимально нагреваются под прямыми лучами солнца, так как лист лежит в более горизонтальном положении чем на заборах. В жаркий летний день могут разогреваться до 80 градусов, а температура размягчения ПЭТ 70 градусов.
· Для организации навесов и проветриваемых крыш рекомендуется использовать прозрачные цвета ПЭТ-листа. Они пропускают через себя свет и сильно не нагреваются
· При устройстве заборов из ПЭТ-листа необходимо учесть.
· Расстояние между столбами не более 2,5 м. Достаточными являются столбики из профильной трубы размером 40*60*2 мм.
· При расстоянии между столбами менее 2,5 м достаточными являются прожилины из профильной трубы размером 20*30*1,5 мм.
· При монтаже листа необходимо применять 3 (три) горизонтальные прожилины.
Рекомендуемый выпуск листа по верхней части не более 25 см от верхней прожилины.
Рекомендуемый выпуск листа по нижней части не более 25 см от нижней прожилины, при этом расстояние до земли должно составлять не менее 5 см.

2. Нейтрализация термического расширения.

При изменении температуры окружающее среды профилированные ПЭТ-листы подвержены температурной деформации. Например, при сезонном изменении температур от -40 до +40°С каждый метр листа будет претерпевать изменение на AL = 1×80x0,06 = 4,8мм. При этом следует учесть, что цветные листы нагреваются на 10-15°С больше, чем прозрачные и белые. AL для листов «Шоколад» может достигать 5.5 мм на каждый метр их длины и ширины



 Нельзя монтировать конструкции на улице без учета термической деформации ПЭТ-листов. Это может привести к их деформации летом!
Стоит учитывать фактор термического ПЭТ расширения при креплении листов к монтажной поверхности.
Для этого необходимо высверливать в ПЭТ-листе отверстия большего диаметра, чем диаметр крепежного самореза. Допустим, если диаметр самореза 3 мм, то диаметр отверстия должен быть 5-6 мм. См. п. 5 данной инструкции.

3. Резка ПЭТ-листов.

Для резки ПЭТ-листов применяются болгарки и ножницы. Нельзя резать болгаркой более одного листа одновременно, так как ПЭТ-листы нагреваются и могут склеиться в месте реза.

4. Сверление.

Подходят спиральные сверла для дерева или металла. Отверстие должно быть удалено от края листа на расстояние не менее 30 мм.

5. Точечное крепление ПЭТ-листов.

Для точечного крепления ПЭТ-листов к каркасу используйте саморезы со сверлом на конце. Для компенсации термического расширения отверстия в листе должны быть на 2-3 мм больше диаметра ножки самореза. Рекомендуемый шаг точечного крепления - 300-400 мм.
· Нельзя жестко крепить ПЭТ-листы;
· Нельзя использовать для крепления ПЭТ-листов гвозди, заклепки, неподходящие шайбы;
· Нельзя перетягивать саморезы;
· Убедитесь, что диаметр высверленного отверстия превышает диаметр самореза на 2-3мм.

6. Соединение (нахлест) ПЭТ-листов.

Требования к нахлесту по ширине листа соответствуют аналогичным требованиям по нахлесту металлического профлиста С10 (в одну волну, 10см). Продольный нахлест определяется углом наклона крыши и составляет 10-15 см при угле ската 30-15 градусов.

7. Важно! Некоторые ошибки при монтаже.

Не следует применять для обустройства крыш, навесов ПЭТ-листы темных цветов - шоколад и графит. Под прямыми лучами солнца летом их чрезмерный нагрев приведет к деформации. Подобных ограничений нет при монтаже заборов, перегородок, где солнечный свет падает под углом. Так же разрешены крыши беседок, навесы, теплицы, пристрои без утеплителей и пароизоляции, заборы, ограждения, перегородки.
Не проектируйте крыши, с длинным выпуском ПЭТ-листа на кромке ската. Это снизит риски повреждения кровли сходящим снегом и льдом. При выпуске 30 см и более возможна деформация так же под сильным ветром.
Не смотря на то, что материал не боится изгибов и заломов (в разумных пределах) и возвращает свою форму после снятия нагрузки, при монтаже и эксплуатации не допускайте чрезмерных ударных воздействий, так как это может привести к повреждению ПЭТ-листа.

	ВАЖНО!!!
Компания предоставляет гарантию 1 год на материал ПЭТ профлист при условии соблюдения данной инструкции.






